EMULSIÓN DE SILICÓN E-370

Especificaciones Técnicas

La EMULSION DE SILICON E-370 es un producto a formulado a base de polímeros de silicón órgano sustituidos de última generación que ofrece un desempeño superior a las emulsiones de silicones tradicionales que hoy por hoy se encuentran en el mercado nacional.

La EMULSION DE SILICON E-370 es el resultado de la emulsificación de los polímeros con surfactantes de alto rendimiento que nos permiten obtener emulsiones de bajo tamaño molecular que ofrecen efectos de aplicación y rendimientos superiores a los productos tradicionales con costos aplicados substancialmente menores.

La EMULSION DE SILICON E-370 encuentra aplicación en diferentes industrias debido principalmente a su fácil manejo, excelente estabilidad a la dilución, resistencia a temperaturas extremas, resistencia a la abrasión y excelentes características de desmolde.

CARACTERÍSTICAS

| PROPIEDAD | CARACTERÍSTICA |
| --- | --- |
| TIPO | Emulsión de silicones órgano sustituidos |
| FORMA FÍSICA | Liquido lechoso |
| PROPIEDADES | Soluble en agua, alta estabilidad, gran poder suavizante, excelentes propiedades Desmoldantes |
| USOS PRINCIPALES | Agente Desmoldante, Suavizante de Fibras Textiles Protector de hules y plásticos, Lubricante para partes no metálicas. |

# PROPIEDADES TÍPICAS

| PROPIEDAD | VALOR |
| --- | --- |
| Apariencia | Liquido lechoso |
| % Sólidos | 37.0 |
| Densidad (g/cm3) | 0.99 |
| pH | 6 – 8 |
| Disolvente | Agua |

# APLICACIONES

La EMULSION DE SILICON  E-370 se caracteriza por tener una baja tensión superficial, propiedad que nos permite ofrecer excelentes características y encuentra una amplia gama de aplicaciones, tales como:

- Agente Desmoldante para superficies de moldes de inyección, dados de extrusores, moldes de soplado, compresión y en general cualquier proceso de transformación de plásticos, hules y fundición. Se puede aplicar en bajas concentraciones por espreado, inmersión, broE-360a, etc.

- La película formada tiene una resistencia a la temperatura superior al compararse con películas de productos orgánicos, por lo cual se evitan carbonizaciones en los moldes.

- Protector de vinilos, plásticos, llantas y partes cromadas en automóviles

- Lubricante general para superficies plástico-metal, hule-metal, hule-hule.

- Lubricante de fibras sintéticas así como para hilo de costura.

- Suavizante de telas.

- Repelente de agua para diferentes tipos de substratos como cuero, papel, telas sintéticas.

- Ingrediente activo en la formulación de ceras y polishes.

PRESENTACIONES

La EMULSION DE SILICON  E-370, se ofrece en recipientes de 25,  50  y 200 kilogramos. Otras presentaciones a solicitud expresa del cliente.

# ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA

Cuando el producto es almacenado a temperaturas entre 0 y 30 °C el tiempo de vida media es de seis meses a partir de su fecha de producción. Almacenamiento fuera de estas temperaturas o exposición al aire libre (envases sin cerrar) puede acortar la vida del material.